黄石市人造板产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）
抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。
抽样数量见表1
表1 抽样数量
	产品名称
	检验样品
	备用样品

	普通胶合板
	1张
	1张

	细木工板
	1张
	1张

	刨花板
	1张
	1张

	中密度纤维板
	1张
	1张

	浸渍纸层压木质地板
	约2.0m2
	约2.0m2


检验依据
表2 普通胶合板
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	含水率
	GB/T 17657-2013

	2
	静曲强度
	GB/T 17657-2013

	3
	弹性模量
	GB/T 17657-2013

	4
	甲醛释放量
	GB 18580-2017


表3 细木工板
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	含水率
	GB/T 17657-2013

	2
	静曲强度
	GB/T 17657-2013

	3
	弹性模量
	GB/T 17657-2013

	4
	甲醛释放量
	GB 18580-2017


表4 刨花板
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	含水率
	GB/T 17657-2013

	2
	静曲强度
	GB/T 17657-2013

	3
	弹性模量
	GB/T 17657-2013

	4
	甲醛释放量
	GB 18580-2017


表5 中密度纤维板
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	密度
	GB/T 17657-2013

	2
	含水率
	GB/T 17657-2013

	3
	静曲强度
	GB/T 17657-2013

	4
	弹性模量
	GB/T 17657-2013

	5
	甲醛释放量
	GB 18580-2017


表6 浸渍纸层压木质地板

	序号
	检验项目
	检验方法

	
	
	

	1
	含水率
	GB/T 17657-2013

	2
	规格尺寸及偏差
	GB/T 18102-2020

	3
	表面耐磨
	GB/T 17657-2013

	4
	甲醛释放量
	GB/T 17657-2013


3.判定规则
3.1依据标准
GB/T 9846-2015   普通胶合板

GB/T 5849-2016   细木工板
GB/T 4897-2015   刨花板
GB/T 11718-2021  中密度纤维板

GB/T 18102-2020  浸渍纸层压木质地板
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。
