黄石市日用卫生制品产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

- 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

随机抽取纸尿裤（片、垫）抽样数量不少于90片（条），其中检验样品不少于60片（条），备用样品不少于30片（条）；卫生巾（护垫）抽样数量不少于100片（条），其中检验样品不少于70片（条），备用样品不少于30片（条）；抽取纸尿裤（片、垫）和卫生巾（护垫）时应避免打开原包装。卫生纸、纸巾纸抽样数量为12包，其中6包为检验样品，6包为备用样品。

- 检验依据

表1  婴儿纸尿裤

| - 序号 | - 检验项目 | - 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 条质量偏差 | - GB/T 28004.1-2021 |
| - 2 | - pH值 | - GB/T 28004.1-2021 |
| - 3 | - 防侧漏性能 | - GB/T 28004.1-2021 |
| - 4 | - 交货水分 | - GB/T 462-2023 |
| - 5 | - 外观质量 | - GB/T 28004.1-2021 |
| - 6 | - 细菌菌落总数 | - GB 15979-2002 |
| - 7 | - 大肠菌群 | - GB 15979-2002 |
| - 8 | - 真菌菌落总数 | - GB 15979-2002 |

表2  成人纸尿裤

| - 序号 | - 检验项目 | - 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 条质量偏差 | - GB/T 28004.2-2021 |
| - 2 | - pH值 | - GB/T 28004.2-2021 |
| - 3 | - 交货水分 | - GB/T 462-2023 |
| - 4 | - 外观质量 | - GB/T 28004.2-2021 |
| - 5 | - 细菌菌落总数 | - GB 15979-2002 |
| - 6 | - 大肠菌群 | - GB 15979-2002 |
| - 7 | - 真菌菌落总数 | - GB 15979-2002 |

表3  卫生巾（护垫）

| - 序号 | - 检验项目 | - 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 全长偏差 | - GB/T 8939-2018 |
| - 2 | - 条质量偏差 | - GB/T 8939-2018 |
| - 3 | - pH | - GB/T 8939-2018 |
| - 4 | - 甲醛含量 | - GB/T 8939-2018 |
| - 5 | - 细菌菌落总数 | - GB 15979-2002 |
| - 6 | - 大肠菌群 | - GB 15979-2002 |
| - 7 | - 真菌菌落总数 | - GB 15979-2002 |

表4  卫生纸

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定量 | GB/T 24328.5-2009 |
| 2 | D65亮度 | GB/T 7974-2013 |
| 3 | 横向吸液高度（成品层） | GB/T 461.1-2002 |
| 4 | 柔软度（成品层纵横平均） | GB/T 8942-2016 |
| 5 | 洞眼 | GB/T 20810-2018 |
| 6 | 交货水分 | GB/T 462-2023 |
| 7 | 细菌菌落总数 | GB/T 20810-2018 |
| 8 | 大肠菌群 | GB/T 20810-2018 |
| 9 | 金黄色葡萄球菌 | GB/T 20810-2018 |
| 10 | 外观质量 | GB/T 20810-2018 |

表5  纸巾纸

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定量 | GB/T 24328.5-2009 |
| 2 | 亮度（白度） | GB/T 7974-2013 |
| 3 | 横向吸液高度(多层) | GB/T 461.1-2002 |
| 4 | 柔软度纵横向平均（多层） | GB/T 8942-2016 |
| 5 | 洞眼 | GB/T 20808-2022 |
| 6 | 交货水分 | GB/T 462-2023 |
| 7 | 内装量 | GB/T 20808-2022 |
| 8 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2002 |
| 9 | 大肠菌群 | GB 15979-2002 |
| 10 | - 真菌菌落总数 | - GB 15979-2002 |
| 11 | 外观质量 | GB/T 20808-2002 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

- 判定规则

3.1依据标准

GB/T 28004.1-2021 婴儿纸尿裤

GB/T 28004.2-2021 成人纸尿裤

GB/T 8939-2018  卫生巾（护垫）

GB/T 20810-2018	卫生纸

GB/T 20808-2022 纸巾纸

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。