
附件1

2026年上半年烟花爆竹等17种工业产品质量市级监督抽查结果分析

依据市场监管总局《产品质量监督抽查产品分类编码规范》（SG26—2023）和国民经济行业相关产品类别分类标准，现将2026年上半年6大类17种产品质量市级监督抽查结果分析如下：
一、轻工产品。抽查日用及化工品、化工产品、石化产品、纸及制品、珠宝首饰、家用塑料袋等6种105批次产品，检测发现28批次产品不合格，不合格发现率26.67%。
1.日用及化工品。执行烟花爆竹新国标（GB 10631-2025），以发现问题为导向，抽查24家企业销售的54批次烟花爆竹，依据《黄石市烟花爆竹产品质量监督抽查实施细则（2026年版）》，重点对烟花爆竹的包装、部件、结构、材质、药量、燃放性能等项目进行检测，检测发现25批次产品不合格，不合格发现率为46.3%，不合格项目为烟花爆竹的包装标志、药量的标注、引燃时间（偏长1批次、偏短4批次）、装药量（偏低1批次）。
2.化工产品。抽查7家经营主体生产的10批次危险化学品，依据《黄石市危险化学品产品质量监督抽查实施细则（206年版）》，重点对危险化学品的灰分、铁（Fe）、砷（As）、铅（Pb）、水不溶物、浊度、密度、水分、粒度或片厚、硫酸盐等项目进行检测，未发现不合格产品。

3.石化产品。抽查9家企业销售的11批次液化石油气，依据《黄石市液化石油气产品质量监督抽查实施细则（2026 年版）》，重点对组分、铜片腐蚀、残留物、游离水、密度、蒸气压等项目进行检测，检测未发现不合格产品。

4.纸及制品。抽查8家企业销售的15批次纸及制品，包括卫生巾6批次、卫生纸5批次、纸巾纸4批次，依据《黄石市日用卫生制品产品质量监督抽查实施细则（2025年版）》，重点对细菌菌落总数、大肠菌群、渗透性能、交货水分等项目进行检测，检测未发现不合格产品。
5.珠宝首饰。抽查9家企业销售的10批次贵金属饰品，依据《黄石市贵金属饰品产品质量监督抽查实施细则（2026年版）》，重点对贵金属纯度、质量、印记、标签及其他标识物等项目进行了检测，未发现不合格产品。

6.家用塑料袋。抽查4家企业销售的5批次塑料购物袋，依据《黄石市塑料购物袋产品质量监督抽查实施细则（2026年版）》，重点对环保要求（最小厚度）、厚度及偏差、封合强度、落镖冲击、漏水性等项目进行检测，检测发现3批次产品不合格，不合格发现率为60%，不合格项目为厚度落镖冲击、平均偏差、环保要求（最小厚度）。
二、电工及材料。抽查电线及电缆、金属材料等2种20批次产品，检测未发现不合格产品。
7.电线及电缆。抽查12家企业生产或销售的15批次电线电缆，其中生产领域抽查3家经营主体生产的6批次电线电缆，线下流通领域抽查9家经营主体销售的9批次电线电缆，依据《黄石市电线电缆产品质量监督抽查实施细则（2026年版）》，重点对导体电阻、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、成品电缆电压试验、护套平均厚度等项目进行检测，检测未发现不合格产品。

8.金属材料。抽查2家企业生产或销售的5批次彩钢板钢带产品，依据《黄石市彩钢板钢带产品质量监督抽查实施细则（2026年版）》，重点对彩钢板钢带的正面涂层厚度、正面涂层光泽度、正面涂层硬度、正面弯曲性能等项目进行检测，检测未发现不合格产品。

三、机械及安防。抽查车辆及相关产品、通用机械等2种55批次产品，检测发现1批次产品不合格，不合格发现率1.82%。
9.车辆及相关产品。抽查27家市场主体生产或销售的45批次车辆及相关产品，包括车用汽、柴油40批次、车用尿素水溶液5批次。依据《黄石市车用汽油和车用柴油产品质量监督抽查实施细则（2026年版）》《黄石市车用尿素产品质量监督抽查实施细则（2026年版）》，重点对车用汽油和柴油的硫含量、铜片腐蚀、馏程，燃油清净剂的外观、闪点、硫含量，车用尿素的尿素含量、缩二脲、碱度等项目进行检测，发现1批次产品不合格，不合格发现率为2.22%，不合格项目为车用汽油的乙醇含量。

10.通用机械。抽查5家企业生产的10批次通用机械，包括液压软管总成5批次、制冷设备5批次，依据《黄石市橡胶软管产品质量监督抽查实施细则（2026年版）》《黄石市液化石油气产品质量监督抽查实施细则（2026 年版）》，重点对液压软管总成的低温弯曲性、耐压性、最小通过量、爆破性能、耐久性，制冷设备的标志和说明、泄漏电流和电气强度、接地措施等项目进行检测，检测未发现不合格产品。
四、建筑和装饰装修材料。抽查建筑用材料、塑料管材及管件、装饰装修材料等3种40批次产品，检测未发现不合格产品。
11.建筑用材料。抽查11家市场主体生产或销售的15批次建筑用材料，其中生产领域抽查8家经营主体生产的11批次水泥，线下流通领域抽查3家经营主体销售的4批次水泥。依据《黄石市水泥产品质量监督抽查实施细则（2026年版）》，重点对水泥的凝结时间、强度、放射性、烧失量等项目进行检测，检测未发现不合格产品。
12.塑料管材及管件。抽查9家市场主体生产或销售的10批次塑料管材及管件，其中生产领域抽查2家经营主体生产的3批次塑料管材及管件，线下流通领域抽查6家经营主体销售的7批次塑料管材及管件，依据《黄石市塑料管材产品质量监督抽查实施细则（2026年版）》，重点对塑料管材及管件的规格尺寸、冲击性能、尺寸偏差、静液压强度、纵向回缩率等项目进行检测，检测未发现不合格产品。
13.装饰装修材料。抽查8家市场主体生产的15批次装饰装修材料，均为铝合金建筑型材，依据《黄石市铝合金建筑型材产品质量监督抽查实施细则（2026年版）》，重点对铝合金建筑型材的化学成分、力学性能、壁厚尺寸、膜层性能等项目进行检测，检测未发现不合格产品。

五、农业生产资料。抽查农用塑料制品、化肥等2种27批次产品，检测发现不合格产品。
14.农用塑料制品。抽查6家市场主体销售的10批次农用薄膜，依据《黄石市农用薄膜产品质量监督抽查实施细则（2026年版）》，重点对农用薄膜的外观、厚度极限偏差及厚度平均偏差、拉伸负荷、断裂标称应变、直角撕裂负荷等项目进行检测，检测未发现不合格产品。

15.化肥。抽查9家市场主体销售的17批次化肥，依据《黄石市化肥产品质量监督抽查实施细则（2025年版）》，重点对化肥的总氮含量、有效磷含量、钾含量、氯离子、粒度、包装标识等项目进行检测，检测未发现不合格产品。

六、食品相关产品。抽查塑料材质食品相关产品、纸材质食品相关产品等2种40批次产品，检测发现3批次产品不合格，不合格发现率7.5%。
16.塑料材质食品相关产品。抽查15家市场主体生产或销售的20批次塑料材质食品相关产品，其中生产领域抽查4家经营主体生产的8批次食品接触用塑料包装容器、工具等制品，线下流通领域抽查11家经营主体销售的12批次食品接触用塑料包装容器、工具等制品，依据《黄石市食品接触用塑料材料及制品产品质量监督抽查实施细则（2026年版）》，重点对塑料材质食品相关产品的感官指标、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验（限添加了着色剂的产品检验）等项目进行检测，检测未发现不合格产品。

17.纸材质食品相关产品。抽查15家市场主体生产或销售的20批次纸材质食品相关产品，其中生产领域抽查3家经营主体生产的7批次纸材质食品相关产品，线下流通领域抽查12家经营主体销售的13批次纸材质食品相关产品，依据《黄石市食品接触用纸和纸板材料及制品产品质量监督抽查实施细则（2026年版）》，重点对纸材质食品相关产品的感官指标、荧光性物质、总迁移量、重金属、大肠菌群、沙门氏菌、渗漏性能、杯身挺度等项目进行检测，发现3批次产品不合格，不合格发现率为15%，不合格项目为杯身挺度、感官指标。


