黄石市A级不燃性建筑材料产品

质量监督抽查实施细则(2025年版)

1  抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

A(A1)级的每批次抽检数量为（仅限匀质材料）：

检验样品：500mm×500mm,1块检验，1块备样。

A(A1)级的每批次抽检数量为（仅限复合材料）：

检验样品：500mm×500mm,1块检验，1块备样，另需提供每层材料:500mm×500mm检验样品各1块，备用样品各1块。

A(A2)级的每批次抽检数量为（仅限匀质材料或选作不燃性试验和单体燃烧试验的复合材料）：

检验样品：1500mm×1000mm 3块检验，3块备样，1500mm×500mm 3块检验，3块备样，500mm×500mm 1块检验1块备样。

A(A2)级的每批次抽检数量为（仅限选作燃烧热值试验和单体燃烧试验的复合材料）：

检验样品：1500mm×1000mm 3块检验，3块备样，1500mm×500mm 3块检验，3块备样，500mm×500mm 1块检验1块备样。

2   检验依据

2.1 凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》

GB/T 5464 《建筑材料不燃性试验方法》

GB/T 14402 《建筑材料及制品的燃烧性能  燃烧热值的测定》

GB/T 20284 《建筑材料或制品的单体燃烧试验》

相关的法律法规、部门规章和规范。经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

2.2 监督抽查检验项目详见表1。

表1

| 序号 | 材料燃烧 性能分级 |  | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A级不燃性建筑材料 | A1级 | 炉内温升(仅限匀质材料) | GB8624-2012 | GB/T 5464 |
|  |  |  | 质量损失率(仅限匀质材料) | GB8624-2012 | GB/T 5464 |
|  |  |  | 持续燃烧时间(仅限匀质材料) | GB8624-2012 | GB/T 5464 |
|  |  |  | 总热值(仅限匀质材料) | GB8624-2012 | GB/T 14402 |
|  |  | A2级 | 炉内温升(仅限匀质材料) | GB8624-2012 | GB/T 5464 |
|  |  |  | 质量损失率(仅限匀质材料) | GB8624-2012 | GB/T 5464 |
|  |  |  | 持续燃烧时间(仅限匀质材料) | GB8624-2012 | GB/T 5464 |
|  |  |  | 总热值 | GB8624-2012 | GB/T 14402 |
|  |  |  | 燃烧增长速率指数 | GB8624-2012 | GB/T20284 |
|  |  |  | 火焰横向蔓延 | GB8624-2012 | GB/T20284 |
|  |  |  | 600s的总放热量 | GB8624-2012 | GB/T20284 |

3  判定规则

3.1 判定依据：GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》

3.2 判定规则：经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

3.3 检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

性能试验过程中若由于产品本身的质量问题导致样品失效，则试验终止，样品按不合格判定。